|  |
| --- |
| **Пробы золота** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тысячные** | **Караты** | **Плотность\*, кг/м3** | **Температура плавления, oC** |
| 41,667 | 1 |   |   |
| 83,333 | 2 |   |   |
| 125,000 | 3 |   |   |
| 166,667 | 4 |   |   |
| 208,333 | 5 |   |   |
| 250,000 | 6 | 11910 | От 780 до 880 |
| 291,667 | 7 | 12320 |   |
| 333,333 | 8 | 12720 | От 800 до 900 |
| 375,000 | 9 | 13140 |   |
| 416,667 | 10 | 13550 |   |
| 458,333 | 11 | 13950 |   |
| 500,000 | 12 | 14360 |   |
| 541,667 | 13 | 14770 |   |
| 583,333 | 14 | 15180 | От 850 до 900 |
| 625,000 | 15 | 15590 |   |
| 666,667 | 16 | 16000 |   |
| 708,333 | 17 | 16400 |   |
| 750,000 | 18 | 16810 |   |
| 791,667 | 19 | 17220 |   |
| 833,333 | 20 | 17640 |   |
| 875,000 | 21 | 18050 |   |
| 916,667 | 22 | 18470 |   |
| 958,333 | 23 | 18890 |   |
| 1000,000 | 24 | 19300 | 1064 |
| Белое от 585 до 750 | От 14 до 18 | От 16000 до 20000 | От 1300 до 1420 |

 |